## Slide 1
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Kemijski odsjek
Poslijediplomski sveučilišni studij
Smjer: Fizikalna kemija
Kemijska funkcionalizacija dvodimenzionalnih dihalkogenida prijelaznih metala (2D TMD)
Kemijski seminar 1
Ana Jurković
3. travnja 2024.
Zagreb

## Slide 2: Sadržaj
2D materijali i TMD
Primjena TMD
Struktura TMD
Kemijska funkcionalizacija 1T faze
Kemijska funkcionalizacija 2H faze

## Slide 3: 2D materijali
M-E. Tanjil, Y. Jeong, Z. Yin, W. Panaccione, M. C. Wang, Coatings 9 (2019) 133
Slika 1. Podjela 2D materijala
Izolator
Poluvodič
Metal
Supravodič
Metaloidi
Polumetal
2D kristali
...
...
...
...
Grafen,...

## Slide 4: Primjena
W. Choi, N. Choudhary, G.H. Han, J. Park, D. Akinwande, Y.H. Lee, Biochem. Pharmacol. 20 (2017) 116–130.
Slika 2. Primjena 2D TMD

## Slide 5: TMD
Spojevi opće formule MX2 (M = atom prijelaznog metala (W, Mo), X = halkogen (S, Se)
MoS2 – glavni predstavnik
Slojevita struktura – monoslojevi
2D MoS2 – trigonsko prizmatska (2H) i oktaedarska (1T) koordinacija
D. Saha, P. Kruse, J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 126517.
Slika 3. Različiti politipovi MoS2: a) trigonsko prizmatske 2H faze, b) oktaedarske 1T faze i c) trigonsko prizmatske 3R faze
Notes: Promijeniti referencu

## Slide 6: 2D MoS2 - struktura
Slika 4. Shematski prikaz sloja MoS2 u trigonalno prizmatskoj (a) i oktaedarskoj (b) koordinaciji
M. Chhowalla, H.S. Shin, G. Eda, L. Li, K.P. Loh, H. Zhang, Nat. Chem. 5 (2013) 263–275.
C. Gong, H. Zhang, W. Wang, L. Colombo, Appl. Phys. Lett. 103 (2013).
a
b
Slika 5. Cijepanje d-orbitala MoS2 u trigonalno prizmatskoj (a) i oktaedarskoj (b) koordinaciji
Trigonsko prizmatska koordinacija
Oktaedarska koordinacija
Energija
Energija

## Slide 7: Kemijska eksfolijacija i fazni prijelaz
Interkaliranje litija i prijenos elektrona
Promjena površinskih svojstava – zeta-potencijal
Stabilna suspenzija ce-1T-MoS2 – višak negativnog naboja na površini
Defekti!
D. Zappa, Materials (Basel). 10 (2017) 1418.
Slika 6. Shematski prikaz eksfolijacije MoS2
ce-1T-

## Slide 8: Kemijska funkcionalizacija 1T MoS2
Reakcije s organojodidima
Reakcije s alkil halogenidima
Reakcije s tiolima
Reackije s aril diazonijevim solima
Oktaedarska
1T-MoS2

## Slide 9: Reakcija 1T-MoS2 s organojodidima
2H (poluvodička)  1T prijelaz (metalna faza)
Nastanak kovalentne S – C veze
Stupanj funkcionalizacije 20 – 30 %
Funkcionalizacijom se pojavljuje svojstvo fotoluminiscencije
Žarenje – 1T  2H
D. Voiry, A. Goswami, R. Kappera, C. De Carvalho, D. Kaplan, T. Fujita, M. Chen, T. Asefa, M. Chhowalla, Nat. Chem. 7 (2014) 45–49.
Slika 7. Shematski prikaz funkcionalizacije (lijevo) i fotoluminiscencijski spektri početnog (2H), eksfoliranog (1T) i funkcionaliziranog (Fct-1T) MoS2
Energija (eV)
Intenzitet (a.u.)
2H faza
1T faza

## Slide 10: Reducensom aktivirana funkcionalizacija
Slika 8. Kovalentna funkcionalizacija MoS2: a) Eksfolijacija i početna funkcionalizacija, b) Reducensom aktivirana funkcionalizacija
Dodavanje negativnog naboja  povećanje prekrivenosti površine do 70 %
Utjecaj elektrokemijskog potencijala reducensa i odlazne skupine alkil halogenida na prekrivenost
Omogućava reakciju sa slabim elektrofilima koji inače ne reagiraju s ce-1T-MoS2
E.X. Yan, M. Caban-Acevedo, K.M. Papadantonakis, B.S. Brunschwig, E.X. Yan, M. Caba, N.S. Lewis, ACS Mater. Lett. 2 (2020) 133–139.
1. n-BuLi, heksan, 48 h
ce-1T-MoS2
H2O/IPA ili DMF, 48 h
2H-MoS2
2. H2O
X-R, reducens
DMF, 72h
Reducensi =

## Slide 11: Reakcija 1T-MoS2 s arendiazonijevim solima
Neutralizacija negativnog naboja na površini – taloženje
Stupanj funkcionalizacije < 10 % - bazalna ravnina
Bolji omjer Ion/Ioff tranzistora efekta polja (FET) nakon funkcionalizacije
K.C. Knirsch, N.C. Berner, H.C. Nerl, C.S. Cucinotta, Z. Gholamvand, Z. Wang, I. Abramovic, P. Vecera, M. Halik, S. Sanvito, S. Georg, V. Nicolosi, F. Hauke, A. Hirsch, J.N. Coleman, C. Backes, ACS Nano 9 (2015) 6018–6030
Slika 9. Shematski prikaz eksfolijacije i funkcionalizacije MoS2 diazo solima

## Slide 12: Reakcija ce-1T-MoS2 s tiolima
Rubovi kemijski reaktivni – reakcija s tiolima (-SH skupina)
Molekule polietilen glikola s različitim skupinama – biokompatibilne
Stabilizacija u fiziološkim uvjetima
Apsorpcija u NIR području – fototermalna terapija
S.S. Chou, M. De, J. Kim, S. Byun, C. Dykstra, J. Yu, J. Huang, P.D. Dravid, J. Am. Chem. Soc. 135 (2013) 4584–4587.
Slika 10. Shematski prikaz funkcionalizacije MoS2 molekulama polietilen glikola
S
S
Mo
Defekti
Defekti

## Slide 13
Kovalentna funkcionalizacija
Modificiranje površinskih svojstava
Žarenje – funkcionalizirana bazalna ravnina kemijski inertne 2H faze
Kemijska eksfolijacija – uzrokuje defekte i promjenu faze
Ne mogu sve organske molekule podnijeti visoke temperature

## Slide 14: Kemijska funkcionalizacija 2H MoS2
Reakcije s tiolima
Reakcije s aril diazonijevim solima
Reakcije s maleimidima
Trigonsko- prizmatska
2H-MoS2

## Slide 15: Reakcija 2H-MoS2 s tiolima
A. Tuxen, J. Kibsgaard, H. Gøbel, E. Lægsgaard, H. Topsøe, J. V Lauritsen, F. Besenbacher, ACS Nano 4 (2010) 4677–4682.
T. Wang, R. Zhu, J. Zhuo, Z. Zhu, Y. Shao, M. Li, Analaytical Chem. 86 (2014) 12064–12069.
Slika 11. Adsorpcija dibenzotiofena (DBT): a) Mo-terminalni vrhovi Mos2 nakon adsorpcije, b) S-terminalni vrhovi nakon izlaganja DBT, c) molekule DBT na Au(111), d) ilustracija adsorpcije na terminalni Mo i S
Slika 12.Shematski prikaz MoS2/tionin kompozita za detekciju DNA
Tionin
Mo-terminalni vrh Mos2
S-terminalni vrh Mos2
Potencijal
Struja (µA)

## Slide 16: Reakcija 2H-MoS2 s arendiazonijevim solima
Funkcionalizacija izvornog, poluvodičkog MoS2 bez promjene faze
Iskorištava svojstvo da materijali imaju defekte – sumporne šupljine
Kooperativni mehanizam
X.S. Chu, A. Yousaf, D.O. Li, A.A. Tang, A. Debnath, D. Ma, A.A. Green, E.J.G. Santos, Q.H. Wang, Chem. Mater. 30 (2018) 2112–2128.
Slika 14. Shematski prikaz mehanizma reakcije s arendiazonijevim solima (gore) i iIlustracija kooperativnog mehanizma vezanja (dolje)
Bazalna ravnina Mos2
Područje povećane reaktivnosti
Šupljina ili defekt
Vezane nitrofenilne skupine
Vrijeme
Gustoća defekata

## Slide 17: Reakcija 2H-MoS2 s maleimidima
Maleimidi – prototipični elektrofili za reakciju s nukleofilnim sumporom
TGA – funkcionalizirano 24 % površine, kovalentno vezanje na površinu
Blagi uvjeti, sobna temp, nema promjene faze, povećana stabilnost u nepolarnim medijima
M. Vera-hidalgo, E. Giovanelli, J. Am. Chem. Soc. 141 (2019) 3767–3771.
Slika 14. Shematski prikaz reakcije s N-benzilmaleimidom

## Slide 18: Elektrokemijska funkcionalizacija 2H-MoS2 arendiazonijevim solima
3,5-bis(trifluorometil)benzendiazonijev tetrafluoroborat (TFMB) u acetonitrilu (aprotično otapalo)
Ciklička voltametrija, od 450 mV do –750 mV
Prostorna selektivnost
Slika 14. Shematski prikaz troelektrodnog sustava (lijevo) i pretpostavljenog mehanizma reakcije s TFMB (desno)
M. Lihter, M. Graf, D. Ivekovic, M. Zhang, T. Shen, Y. Zhao, M. Macha, V. Tileli, A. Radenovic, ACS Appl. Nano Mater. 4 (2021) 1076–1084.
Otopina TFMB
Referentna elektroda
Protuelektroda
MoS2 nanovrpca
Radna elektroda
Aril radikal

## Slide 19
Direktna funkcionalizacija 2H-MoS2
Većina reakcija zahtjeva defekte

## Slide 20: Zaključak
1T-MoS2
Reakcije s organojodidima
Reakcije s alkil halogenidima
Reakcije s tiolima
Reackije s arendiazonijevim solima
2H-MoS2
Rekacije s tiolima
Reakcije s arendiazonijevim solima
Reakcije s maleimidima
Uvođenje novih funkcionalnih skupina na površinu – sekundarna funkcionalizacija
2D materijali – iznimna fizikalna i kemijska svojstva (grafen, TMD...)